耐高温光纤光栅

特征：四川致远光科技可以根据客户的需求定制耐高温光纤光栅，可以满足特殊的高温场合。高波长稳定性、反射率持续稳定性

应用：耐高温的特殊系统

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 中心波长 | nm | 1510～1590 |
| 光栅边迹 | -- | 切趾或均匀 |
| 波长公差 | nm | +/-0.5 |
| 标准光栅长度 | mm | 10 |
| 反射率 | % | > 60% |
| -3dB带宽 | nm | ≤0.3 |
| 边摸抑制比 | dB | >15 |
| 涂覆 | -- | Polyimide |
| 光纤类型 | -- | Polyimide coated SMF-28 fiber |
| 光纤终端 | -- | Bare Fibe |
| 尾纤长度 | -- | 1 meter (Typical) |
| 工作温度 | ℃ | -40 ~ 300 |
| 具体参数可以定制 |  |  |